

Физико-химические показатели целлюлозной пленки

1. Номинальная поверхностная плотность, г/м2…………………………..32±1

2. Толщина, микрон……………………………………………………….23±1

3. Разрушающее напряжение при растяжении, мПа (Н/15 мм), не менее:

- в продольном направлении……………………….…………………..80 (30)

- в поперечном направлении…………………………..………………..40 (15)

4. Массовая доля влаги, %…………………………….………………….…..**.**7-9

5. Прочность при продавливании по Мюллеру, МПа………………….. 5,5-6,5  
6. Прочность при ударе, МН/м2……………………………………………… 47  
7. Стойкость к действию

- сильных кислот………………………………………………………….плохая

- сильных щелочей ………………………………………….……………плохая

- жиров и масел …………………………………………………...…….хорошая

- солнечному свету ……………………………………………..………хорошая

8. Теплостойкость …………………………………………..…………190-2000 С

9. Водопоглащение за 24 ч, % ………………………………….……….80-100%

***Если у вас есть вопросы, просим связаться с нашими специалистами по телефону +7(495)727-01-97***